４．金属の電子論

４—１．金属の自由電子論

金属結晶においては、金属陽イオンが規則正しく周期的に配列し、その間を電子が運動するとみなすことができる。これを伝導電子（conduction electron）と言い、個々の電子が金属イオンや他の電子の影響を受けることなく、自由に動きまわっていると仮定する。このような近似は、金属のもつ性質を大まかに説明できる。このような電子（自由電子、free electoron）の挙動について、量子力学の立場から考えてみよう。

４—１—１．　解法の準備：箱の中に閉じ込めららた粒子のシュレディンガー方程式

今、体積Vがであるような箱に１個の粒子が存在するものとし、互いの電子間の相互作用は無視できるものとする。このとき、シュレディンガー方程式

（４—１）

ただし、

と書ける。ここで、境界条件は

（４ー２）

である。以下では境界条件（４—２）のもとでシュレディンガー方程式（４—１）式を解き方を紹介する（数学の力がある人は読み飛ばしてよい）。

シュレディンガー方程式を解くためには、波動関数を変数分離し、

（４—３）

とおいて、（４—１）式に代入する：

（４—４）

で割ると、

（４—５）

と書ける。一方、境界条件については、（４—２）式より、、、のいずれもが恒等的に０ではないことから、

（４—６）

となる。（４—５）式より、lを任意の定数として

（４—７）

と書き直すと、Xについて、以下の偏微分方程式が得られる。

（４—８）

ここで境界条件（４—６）より、Xは

（４—９）

を満足しなければならない。ここでとおくと、

（４—１０）

であるから、（４—８）式と（４—１０）式を比べて、

（４—１１）

となることがわかる。そこで、境界条件（４—９）を用いると、

、∴　			（４—１２ａ）

（４—１２ｂ）

となる。（４—１２ｂ）式において、であるためには、

（４—１３）

でなければならない。aが実数のときには、なので、（４—１３）式は成り立たない。そこで、

（４—１４）

で表される虚数を考えると、（４—１３）式は以下のようになる。

（４—１５）

これより、

（４—１６）

すなわち、

（４—１７）

となる。これを固有値という。（４—１１）式より、

（４—１８）

であることは容易にわかる。また、固有値に対する固有関数は、以下で与えられる。

（４—１９）

ただし、とした。

さらに（４—７）式より、

（４—２０）

となるから、Xの固有関数を求めたのと同様に

（４—２１）

とおいて、

（４—２２）

を解くことにする。ここで、

（４—２２）

は明かである。境界条件（４—６）

（４—２３）

より、

、∴				（４—２４ａ）

（４—２４ｂ）

となる。（４—２４ｂ）式において、であるためには、

（４—２５）

でなければならない。すなわち、固有値が以下のように与えられる。

（４—２６）

よって、（４—２２）式より、

（４—２７）

であり、固有関数は

（４—２８）

となる。ただし、とした。

さらに（４—２０）式より、

（４—２９）

において、

（４—３０）

とおくと、

（４—３１）

となり、境界条件（４—６）より、

、∴			（４—３２ａ）

（４—３２ｂ）

となるから、であるためには、

（４—３３）

であり、以下の固有値が与えられる。

（４—３４）

これを（４—３１）式に代入すると

（４—３５）

となり、固有関数はとして

（４—３６）

で与えられる。

以上より、固有関数は、

ただし、				（４—３７）

となる。ここで、である。すなわち、粒子の状態はで定められる飛び飛びの状態となることがわかる。このとき、n1、n2、n3を量子数（quantum number）という。また、量子数n1、n2、n3で表される状態に対応する粒子の固有エネルギーは、（４—２９）式より、

（４—３８）

で与えられ、やはり、量子数n1、n2、n3の値によって異なる飛び飛びのエネルギーを有することがわかる。

ここで、改めて

（４—３９）

とおき、i1、i2、i3をそれぞれx、y、z軸の単位ベクトルとして、波数ベクトルを

（４—４０）

と定義すると、

（４—４１）

と表されるから、固有関数は

（４—４２）

固有エネルギーは、

（４—４３）

となる。

我々は、まだ固有関数における定数Dを決定していない。結晶中の微小要素に電子を見つける確率は

（４—４４）

であり、全体積について積分すると、（４—３９）式の関係を用いて

（４—４５）

となる。箱の中には１個の粒子しかないので、

、∴				（４—４６）

を得る。よって、固有関数は、

（４—４７）

で表される。

４—１—２．自由電子モデル

４—１—２—１．シュレディンガー方程式の解法

今、金属結晶中で、電子は金属陽イオンの影響を受けずに、ガス分子のように結晶中を自由に動きまわり、それぞれの電子の間には相互作用がないものと仮定する。このとき、一個の電子に着目すると、そのシュレディンガー方程式は

（４—４８）

で与えられる。ここで、は考えている結晶の体積である。結晶の大きさを変えても、電子の状態に支配される結晶の性質が同じであることから、境界条件は

、、	（４—４９）

と置いて良い。そこで、

（４—５０）

を（４—４８）式に代入すると、まず、

より、

（４—５１）

であることが容易にわかる。ただし、

（４—５２）

である。

一方、境界条件（４—４９）より、

（４—５３）

を満たすには、

（４—５４）

でなければならない。すなわち、

（４—５５）

となる。ここで、nx、ny、nzは整数（integer）である。よって、固有値は、

（４—５６）

で与えられる。これを、（４—５１）式に代入すると、以下の固有エネルギーが得られる。

（４—５７）

量子数の状態nx、ny、nzにある電子の数は、結晶中に１個であるから、

∴					（４—５８）

となり、固有関数は、

（４—５９）

で与えられる。ここで、位置ベクトル

（４—６０）

ならびに、波数ベクトル

（４—６１）

を用いると、固有関数は

（４—６２）

と簡単に記述できる。

ここで、再び、波数ベクトルの成分

（４—６３）

について考える。波数ベクトルで作られる空間（k空間）において、これらの成分は格子点を与え、nx、ny、nzで記述される状態は一つの格子点に対応する。一つの格子点の占める体積をvとすると、

（４—６４）

で与えられる。また、k空間の体積をとすると、状態の数が十分に大きいときには球と見なせるから、

（４—６５）

ここで、kFは最大の波数ベクトルの大きさであり、kFはフェルミ波数ベクトル（Fermi wave vector）と呼ばれる（この球のことをフェルミ球と呼ぶことがある）。以上より、状態の数nstateは

（４—６６）

で表される。

４—１—２—２．波数ベクトル空間とフェルミエネルギー

パウリの排他原理（Pauli’s exclusion principle）によれば、一つの状態には+1/2、–1/2の反対符号のスピンをもった電子が入ることができる。従って、k–空間の一つの格子点で表される状態には２個の電子が入ることができるから、結晶中の全電子数Nは、（４—６６）式で表される状態の数nstateと以下の関係が成り立つ。

（４—６７）

よって、結晶の単位体積当たりの電子密度をneとすると、

（４—６８）

である。あるいは、フェルミ波数ベクトルの大きさは、

（４—６９）

で与えられる。この式から、フェルミ波数ベクトルの大きさは、金属中の電子密度によって与えられることがわかる。

ここで、幾つかの金属について、kFの値を求めてみよう。ただし、これまでの議論は、熱エネルギーによる電子の運動エネルギーを考えていないので、物性値は絶対０K近傍の値を取らなければならないことに注意しなければならない。1 molの金属元素があるとき、その原子数はアボガドロ数Navであり、原子量はAである。この金属の密度をdとすると、ある与えられた質量Mの金属中における原子数Natomは、

（４—７０）

であり、体積は

（４—７１）

で与えられる。この原子の価電子数をZとすると、電子の数Nは、

（４—７２）

であるから、電子密度neは以下のようになる。

（４—７３）

例えば、ナトリウム金属の密度は、温度5 Kでである。また価電子数はであり、原子量はであるから、

となる。これより、（４—６９）式を用いて、フェルミ波数ベクトルの大きさは、

となる。

ドブロイの法則によると、フェルミ波数ベクトルを有する電子の運動量は

（４—７４）

で表される。これは、金属中の電子が取り得る最大の運動量である（フェルミ運動量と呼ばれることがある）。あるいは、以下の速度（フェルミ速度）を見積もることができる。

（４—７５）

また、この運動量に対応するエネルギーは

（４—７６）

であり、これをフェルミエネルギー（Fermi energy）と言う。ただし、熱エネルギーの寄与がない絶対０Ｋで定義されることに注意しなさい。

ここで、先にkFの値を計算したナトリウム金属について、pF、vF、Fを評価してみる。プランク定数は、、であり、電子の質量はである（ただし、静止質量である）。よって、電子の最大の運動量と速度に対して、それぞれ、

を得る。自由電子論によるナトリウム金属中の電子の最大速度は、光速の約300分の1となる。また、フェルミエネルギーは

となる。材料科学や固体物理の分野では、エネルギーの単位として、電荷素量eに電圧Vを掛けた単位eV（エレクトロンボルトと呼ぶ）がよく用いられる。なので、

である。この単位を用いると、ナトリウム金属のフェルミエネルギーは

となる。

４—１—２—３．自由電子の平均エネルギーと状態密度

前説では、絶対０における金属中の自由電子の最大エネルギー（フェルミエネルギー）を求めた。金属中のすべての電子のエネルギーをETとすると、一つの状態に２個の自由電子があるから、

（４—７７）

となる。ここで、k–空間において、一個の格子点が占める体積は、（４—６４）式より、

（４—７８）

であったことを思い出すと、この体積はk–空間における微小要素の体積と見なして良いから、

、∴				（４—７９）

となる。これより、

と書き直せる。加算の上限であるフェルミ波数ベクトルが十分に大きいときには、連続的な関数と見なして、

（４—８０）

とおける。よって、単位体積当たりの自由電子の全エネルギーVは

（４—８１）

となる（k〜k+dkの球殻の体積dkは、となることを用いている）。一方電子密度は

（４—８２）

で与えられたから、自由電子の平均エネルギー<>は以下のようになる。

（４—８３）

すなわち、自由電子モデルによれば、金属中の電子の平均エネルギーはフェルミエネルギーの60％であることがわかる。

ここで、となる任意の波数ベクトルについて、そのエネルギーは、

（４—８４）

で与えられ、k–空間が含む電子の数N(k)は、

（４—８５）

で与えられることを思い出すと、

（４—８６）

となる。従って、〜のエネルギー状態の電子数をとすると、これは電子数の増分dN()に等しいから、

（４—８７）

となる。のことを状態密度（density of state）と呼び、電子のエネルギーの平方根に比例して増加することがわかる。あるいは、

（４—８９）

より、

、　　∴		（４—９０）

となることから、状態密度は電子数をエネルギーで割ったものの1.5倍になることがわかる。先に求めた電子の平均エネルギーは、

（４—９１）

で与えられる。